O P I S      T E C H N I C Z N Y

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO NA REMONTY NAWIERZCHNI

BITUMICZNYCH  DRÓG  GMINNYCH  NA  TERENIE  GMINY  LELIS

# PODSTAWA    OPRACOWANIA

Projekt opracowano w firmie: D i M Projekt P. P. W Dróg i Mostów Leszek Chmielewski,

07-410 Ostrołęka, ul. J. Wybickiego 20  na zlecenie Urzędu Gminy Lelis w oparciu o:

- projekty  budowlano-wykonawcze  na  przebudowę  dróg  objętych  opracowaniem,

- uzupełniające  pomiary  sytuacyjne nawierzchni jezdni wykonane  przez   projektanta,

- inwentaryzację   stanu  ist. nawierzchni bitumicznej  jezdni oraz istniejące   warunki    ruchu,

- uzgodnienia   z  Inwestorem w zakresie ilości i technologii robót,

- Rozporządzenia M. T. i G. M. z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 43, poz. 430),

- Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych GDDKiA Warszawa 1997r.

- ustaleń w zakresie istniejących warunków gruntowo – wodnych podłoża,

- obowiązujących norm i przepisów prawnych.

- obowiązujących  specyfikacji  technicznych  wykonania i odbioru  robót,

- obowiązujących  wytycznych  technicznych  odnoszących  się  do  projektowanych  robót,

# PRZEDMIOT    OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na wykonanie remontów  nawierzchni  bitumicznych  jezdni  dróg  gminnych  przez  wykonanie   pojedynczego powierzchniowego  utrwalenia  z  zastosowaniem  emulsji  asfaltowej  i  grysów  kamiennych.

# CEL  I  ZAKRES  OPRACOWANIA

Projekt opracowano w celu  szczegółowego określenia zakresu  ilościowego i technologii  robót  remontowych  wraz  z  określeniem  wymagań technicznych  jakie  będą  obowiązywały  przy wykonaniu i  odbiorach    robót  przez  służby  inwestora.

Jednocześnie dokumentacja niniejsza stanowi podstawę dla przeprowadzenia przetargu publicznego  na wyłonienie  wykonawcy robót  remontowych w drodze zamówienia publicznego.

- Dokumentacja  projektowa  remontu  nawierzchni bitumicznych  dróg  gminnych obejmuje   w  szczególności :

- Plan orientacyjny  z oznaczoną lokalizacją odcinków dróg,

- przedmiary   robót  remontowych,

- wycenę  inwestorską  kosztów   wykonania  robót  remontowych,

- kosztorysy  ofertowe ( ślepe – do  wypełnienia  przez  oferentów  składających  oferty  w  przetargu  publicznym)  na  wykonanie  zakresu  robót remontowych,

- szczegółowe  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót,

- wersję  cyfrową dokumentacji  wykonawczej oraz  STWiOR oraz Przedmiaru Robót i Kosztorysu  Ofertowego,

# STAN  ISTNIEJĄCY

Drogi  gminne  objęte  opracowaniem  mają  nawierzchnie  bitumiczne  jezdni  wykonane

w  2009 r. Nawierzchnia dróg jest  w różnym  stanie technicznym, wynikającym z obciążenia ruchem, warunków  gruntowo-wodnych  podłoża  oraz  istniejącej  konstrukcji  nawierzchni jezdni.

Typowymi  dla  wszystkich   odcinków  dróg  są  uszkodzenia  w  postaci spękań  siatkowych  o  różnym stopniu intensywności  występujących  na  całej  szerokości  przekroju  poprzecznego  lub  uszkodzenia  w  postaci  spękań  podłużnych  występujących  w  strefach  wzdłuż  krawędzi nawierzchni  bitumicznej.

Występujące  uszkodzenia  nawierzchni   bitumicznej  powodują  wsiąkanie  wody  opadowej  i  roztopowej  w  okresie  zimowo-wiosennym, co  przy  zmienności  temperatury  poniżej  zera  i  powyżej  zera  powoduje   degradację  podbudowy  poniżej  warstwy  bitumicznej  oraz  powoduje  rozpad  warstwy  bitumicznej,  powiększanie  się  strefy  spękań  oraz  wypadanie  warstwy  bitumicznej  na  całej  jej  grubości.

Celem  projektowanego  wykonania  remontu  jest  zabezpieczenie  nawierzchni  bitumicznych  dróg  gminnych  przed  dalszym  postępem  uszkodzeń  warstwy  ścieralnej  oraz  leżącej  pod  nią  warstwy  podbudowy ( wykonanej  jako  stabilizacja  kruszywa  naturalnego  cementem, która  jest  bardzo  wrażliwa  na  warunki  klimatyczne w  przypadku  uszkodzenia  warstwy  ścieralnej).

V. PROJEKTOWANY  ZAKRES  I OPIS   TECHNOLOGII  REMONTU

NAWIERZCHNI    BITUMICZNEJ  DRÓG  GMINNYCH

Projektowany  zakres  i  technologia  robót  remontowych  została  szczegółowo  opisana  w  przedmiarach  robót  do  wykonania.

Generalnie  projektowany remont nawierzchni bitumicznej jezdni obejmuje wykonanie następujących prac:

- oczyszczenie  istniejącej nawierzchni  bitumicznej  jezdni, w szczególności  usunięcie  ewentualnej  warstwy humusu wzdłuż  krawędzi jezdni,

-wykonanie  pojedynczego powierzchniowego utrwalenia na  nawierzchni  bitumicznej  jezdni  z zastosowaniem kationowej emulsji asfaltowej C65 B3 PU (dawniej K1-65) i kruszywa łamanego fr. 2/6,30 mm (lub  2/5 mm).

Wymagania techniczne w zakresie zastosowania emulsji asfaltowych oraz kruszywa do wykonania pojedynczego powierzchniowego utrwalenia określają w szczególności:

- WT – 3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych (pkt. 5.2            tabl. 4 i pkt. 5.3 tabl. 5)

- WT – 1 (2010) Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno–asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych (pkt. 6.7 tabl. 26)

3) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne:

-  SST – 05.03.09  Nawierzchnia  pojedynczo  powierzchniowo utrwalana

….....................................

ZAWARTOŚĆ     OPRACOWANIA

# CZĘŚĆ   OPISOWA

- Strona tytułowa

- Zawartość opracowania

- Oświadczenie projektanta

- Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta

- Potwierdzenie przynależności do MOIIB w Warszawie

- Opis   techniczny

- Informacja   BIOZ

- ZAŁĄCZNIKI

- Przedmiar robót wraz z odwołaniem do SST – zał. nr 1

- CZĘŚĆ   RYSUNKOWA

- Plan orientacyjny  lokalizacji  odcinków  dróg  - rys. nr 1